|  | О ООО «Корпорация Топливные технологии». 152025,Ярославская обл., г.Переславль-Залесский пл.Менделеева, 2в Тел/факс (495) 784-03-02, (48535) 68224. e-mail: тotek@yandex.ru |
| --- | --- |

ПАСПОРТ № 09/78

ТОТЕК для ЕВРО - 4

Смазывающий компонент для дизельного топлива

ТУ 0257-002-95528620-2006

Партия №09-78 от «10» августа 2009 года

| № п/п | Наименование показателей | Норма | Результаты анализа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Прозрачная жидкость от светло-желтого до желтого | Желтый |
| 2 | Кислотность, мг КОН/г не менее | 30 | 49 |
| 3 | Плотность при 20оС, кг/м3, не более | 860 | 836 |
| 4 | Растворимость в дизельном топливе | полная | полная |
| 5 | Температура вспышки в закрытом тигле, ºС, не ниже | 80 | 97 |
| 6 | Температура застывания, ºС, не выше | минус 5 | минус 5 |

Введение присадки 0,2% об. снижает  пятно износа на 40-48% от исходного 460 – 560 мкм. для контрольного дизельного топлива.

Примечание: Возможно образование осадка, что является нормой, содержимое перемешать перед применением

Заключение ОТК __ соответствует __ ТУ 0257-002-95528620-2006

Начальник лаборатории__________________________Кузьмина О.О.